## Slide 1: Апробация методов теории эффективных сред для оценки упругих свойств сильвинита по данным рентгеновской компьютерной томографии
8я Международная конференция
Триггерные эффекты в геосистемах
К 100-летию со дня рождения профессора В.Н. Родионова
18-22 мая 2026 г.
Пантелеев Иван Алексеевич, Барях А.А., Ложкин Д.В.
д.ф.-м.н., заведующий лабораторией цифровизации горнотехнических процессов
Института механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь)

## Slide 2
2
2
Междукамерные целики
СКРУ-1, 3 ЮЗП, пл. АБ
Затопление рудника БПКРУ-1 (г. Березники, 19.10.2006)
Здания на поверхности
г. Березники, ул. Ленина, д. 11

## Slide 3
3
Рис.1. Принципиальная схема междукамерного целика
*Указания по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых объектов в условиях ВКМКС. — СПб, 2008.
**Барях А. А., Самоделкина Н. А. К расчету устойчивости целиков при камерной системе разработки // ФТПРПИ. — 2007. — № 1.
,
1. Степень нагружения целика по методике Турнера-Шевякова*:
(1)
где – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки на целики вследствие влияния различных горнотехнических факторов, – объемный вес пород, – максимальное значение расстояния от земной поверхности до кровли целика, – ширина очистных камер, – ширина междукамерных целиков, – коэффициент формы целиков, – прочность пород в массиве.
– значение в центральной точке
– девиатор тензора напряжений, – агрегатная прочность породы, равная прочность на одноосное сжатие.
(2)
2. Расчет степени нагружения целика с учетом НДС**:
Расчет степени нагружения целиков

## Slide 4
4
    рудник Гремячинского ГОКа (5-и камерный блок 1 ЗП)
    Состояние боков междукамерного целика № 1
Chart: 
| 0.3 | 0.6 | 0.89999999999999991 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6999999999999997 | 2.9999999999999996 | 3.2999999999999994 | 3.5999999999999992 | 3.899999999999999 | 4.1999999999999993
 | 2.3523 | 2.6341 | 2.7974 | 2.9296 | 3.0429 | 3.3764 | 3.1234 | 3.1659 | 3.1429 | 3.0153 | 3.0136 | 3.0837 | 2.9917 | 2.8514
Е=(Е0*(H-x)*x)/((H-x)*x+A) | 2.3298 | 2.7555 | 2.9297 | 3.0209 | 3.0736 | 3.1046 | 3.1211 | 3.1262 | 3.1211 | 3.1046 | 3.0736 | 3.0209 | 2.9297 | 2.7555
I тип
I тип
Глубина скважины, м
Модуль деформации, ГПа
– Зоны видимых трещин (зоны нарушенности)
    Результаты определения деформационных свойств пород в междукамерных целиках с использованием скважинного гидродомкрата Гудмана
Учет дефектности соляных пород при оценке несущей способности целиков
Среднее значение

## Slide 5
5
Принципиальная схема междукамерного целика
*Panteleev, I. A. Inclusion of salt rock jointing in evaluation of load-bearing capacity of rib pillars / I. A. Panteleev, I. S. Lomakin, A. A. Baryakh // Eurasian Mining. – 2025. – No. 2. – P. 36-41
3. Степень нагружения целика с учетом снижения агрегатной прочности породы при снижении модуля деформации и характера его деформированного состояния*
(3)
где– эффективный касательный модуль деформации целика, – текущий предел прочности породы и предельная деформация, зависящие от эффективного модуля деформации,– отношение интенсивности деформации и напряжений в центральной точке неповрежденного целика, вычисленные для заданной геометрии и условий нагружения.
Расчет степени нагружения целиков

## Slide 6
6
Принципиальная схема междукамерного целика
*Panteleev, I. A. Inclusion of salt rock jointing in evaluation of load-bearing capacity of rib pillars / I. A. Panteleev, I. S. Lomakin, A. A. Baryakh // Eurasian Mining. – 2025. – No. 2. – P. 36-41
Расчет степени нагружения целиков
3. Степень нагружения целика с учетом снижения агрегатной прочности породы при снижении модуля деформации и характера его деформированного состояния*
Рис. 2. Зависимости отношения степеней нагружения от эффективного давления, вычисленные для различных факторов формы

## Slide 7
7
Цель работы – сравнительный анализ различных методов теории эффективных сред для описания деградации упругих модулей образцов красного сильвинита Верхнекамского месторождения солей при циклическом одноосном сжатии с увеличением максимальной нагрузки после каждого цикла.
Режим нагружения: циклы «разгрузка-нагрузка» с шагом 2МПа по максимальному приложенному напряжению.
Скорость нагружения: 10 Н/с (до МПа), 0.05 мм/мин.
Томографическая съемка: в исходном состоянии и после каждого цикла.
Рис.3. Микротомограф SkyScan 1272 (Bruker, Бельгия)
Параметры съемки: напряжение на рентгеновской трубке - 100 кВ; ток - 100 мкА; пространственное разрешение - 12 мкм; время экспозиции - 3000 мкс; шаг вращения образца 0.3° со съемкой на 360°;
высота области съемки Н – 9 мм;
длительность одной съемки 8 часов 15 минут.
Рис.4. Электромеханический пресс Zwick/Z250
образец #1
образец #2

## Slide 8
8
Этапы получения и обработки CT-данных

## Slide 9
9
Эволюция дефектной структуры сильвинита на различных этапах нагружения
образец #2
образец #1

## Slide 10
10
Рис. 5. 2D-срез образца сильвинита до начала испытаний (I), после одноосного сжатия до 8 МПа (II), 12 МПа (III), 16 МПа (IV), 20 МПа (V); 3D-изображение дефектов сплошности образца красного сильвинита после одноосного сжатия до 20 МПа (VI)
Эволюция дефектной структуры сильвинита на различных этапах нагружения
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
40-50 мкм

## Slide 11
11
Эволюция дефектной структуры сильвинита на различных этапах нагружения
Рис. 6. Экспериментальная зависимость нормированного касательного модуля деформации красного сильвинита от величины максимальной нагрузки в цикле
Рис. 7. Зависимость относительного объема микротрещиноватости от величины максимальной нагрузки в цикле
Рис. 8. Сопоставление изменения нормированного касательного модуля деформации сильвинита и относительного объема микротрещиноватости
(4)

## Slide 12
12
Рис. 9. Зависимость суммарного количества дефектов сплошности от величины максимальной нагрузки в цикле
Интегральные характеристики трещиноватости:
Трещинная пористость:
Плотность микротрещин:
где – объем материала, – количество микротрещин, – характерный радиус i-ой микротрещины.
(5)
(6)
Характерный размер отдельной микротрещины:
1. как половина максимального размера микротрещины:
где – максимальный размер i-ой микротрещины.
2. как радиус монетообразной (penny-shape) трещины, имеющей эквивалентные объем и площадь поверхности:
,
(7)
(8)
где, – объем и площадь поверхности i-ой микротрещины.
Рис. 10. Зависимость плотности микротрещин и от величины максимальной нагрузки в цикле

## Slide 13
13
Методы теории эффективных сред
(9)
Метод Мори-Танака ():
(11)
Связь упругих модулей:
где – модуль Юнга, – модуль объемного сжатия,
– модуль сдвига, – коэффициент Пуассона.
(9)
Пределы Хашина-Штрикмана ():
(10)
Метод самосогласования ((), ()):
(12)
Дифференциальный метод ():
(13)

## Slide 14
14
Результаты сравнительного анализа
Рис. 11. Сопоставление экспериментальной зависимости среднего нормированного касательного модуля деформации красного сильвинита и зависимостей нормированного эффективного модуля Юнга от максимальной нагрузки в цикле, построенных методом Мори-Танака (, дифференциальным методом эффективной среды ( и методом самосогласования с использованием двух оценок плотности микротрещин и (черная пунктирная линия – зависимость нормированного эффективного модуля Юнга , вычисленного по верхнему пределу Хашина-Штрикмана для модулей объемного сжатия и сдвига)

## Slide 15
15
Выводы:
Проведена серия экспериментов по циклическому/ступенчатом одноосному сжатию образцов красного сильвинита с их томографической съемкой после каждого цикла нагружения.
Реализованы алгоритмы сегментации томографических изображений и последующего выделения отдельных дефектов с определением их характерных геометрических параметров.
Определена зависимость касательного модуля деформации от уровня максимального приложенного напряжения и объема дефектов. Зависимость нормированного касательного модуля деформации от нормированного объема дефектов имеет линейный вид.
Объемная доля микротрещин с величиной максимальной нагрузки в цикле растет нелинейно, заметные изменения имеют место после нагрузки 10 МПа. Средняя объемная пористость микротрещин после завершения испытаний составляет 1.6%.
Для оценки плотности микротрещин по КТ-данным предложено два подхода. Первый подход базируется на определении плотности микротрещин через их максимальный размер, второй – на определении плотности микротрещин через радиус монетообразных трещин эквивалентного объема и площади поверхности.
Установлено, что дифференциальный метод эффективной среды и метод самосогласования с оценкой плотности трещин по первому способу дают заниженные оценки среднего эффективного нормированного модуля Юнга, начиная уже с умеренных нагрузок, а метод Мори-Танака – завышенные оценки. Показано, что самосогласованный метод с оценкой плотности микротрещин через радиус эквивалентных монетообразных трещин дает приемлемые оценки эффективного нормированного модуля Юнга (погрешность для средних величин не превышает 10%) для плотности микротрещин не превышающей 0.5.

## Slide 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!